# 冶金计算工具集 — 技术总览

共 14 个前端计算工具，覆盖炼钢（转炉）、连铸、锻造、热处理、材料性能五大领域。
本文档基于源码中的实际公式撰写，同时标注了发现的公式/代码问题。

## 目录

| 编号 | 工具名 | 领域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锻比计算 | 锻造 |
| 2 | 碳当量(CE)计算器 | 焊接/材料 |
| 3 | 淬透性与Jominy曲线计算器 | 热处理 |
| 4 | 硬度转化工具 | 材料性能 |
| 5 | 密度计算 | 材料性能 |
| 6 | 淬火温度计算器 | 热处理 |
| 7 | 单位制度转化 | 通用 |
| 8 | 钢材重量计算 | 通用 |
| 9 | 供氧强度/吹炼节奏计算器 | 炼钢(转炉) |
| 10 | 冷却剂/矿石温降计算器 | 炼钢(转炉) |
| 11 | 合金加入量计算器 | 炼钢(精炼) |
| 12 | 渣氧化性口径换算与判级 | 炼钢(转炉) |
| 13 | 连铸壳厚/拉速安全核算 | 连铸 |
| 14 | 造渣（石灰/白云石）计算器 | 炼钢(转炉) |

## 1. 锻比计算 (SegmentRatio)

### 用途

计算锻造过程中的锻造比 K，用于评估锻造变形量是否满足锻件质量要求。锻比直接影响锻件内部缺陷（铸态组织、疏松、偏析等）的改善程度。

### 原理与公式

支持三种锻造方式：

拔长锻造（最常用）：

K = A₀ / A₁ = (D₀ / D₁)²

- A₀：锻前截面积，A₁：锻后截面积

- D₀：锻前直径，D₁：锻后直径

- 对于圆截面：A = π/4 × D²，因此 A₀/A₁ = (D₀/D₁)²

镦粗锻造：

K = H₀ / H₁

- H₀：锻前高度，H₁：锻后高度

多道次锻造：

K = K₁ × K₂ × K₃

- 各道次锻比的乘积即为总锻比

### 应用场景

- 大型锻件（轧辊、主轴、转子等）工艺设计

- 判断锻比是否满足标准要求（通常要求 K ≥ 3~4）

- 多火次锻造方案的总变形量评估

## 2. 碳当量(CE)计算器 (carbonEquivalent)

### 用途

根据钢材化学成分计算碳当量，评估钢材的焊接性能。碳当量越高，焊接冷裂纹倾向越大，需要预热/后热等控制措施。

### 原理与公式

工具同时计算三种碳当量指标：

CE(IIW) — 国际焊接学会公式（适用于中高碳钢）：

CE(IIW) = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15

CEQ(JIS) — 日本工业标准公式：

CEQ = C + Mn/6 + Si/24 + Ni/40 + Cr/5 + Mo/4 + V/14

Pcm — 冷裂敏感系数（Ito-Bessyo公式，适用于低碳微合金钢）：

Pcm = C + Si/30 + (Mn + Cu + Cr)/20 + Ni/60 + Mo/15 + V/10 + 5B

注：B（硼）输入单位为 ppm，代码内部已转换为百分比（÷10000）。

焊接性评价标准（基于 CE(IIW)）：

| CE 范围 | 评价 |
| --- | --- |
| ≤ 0.40 | 焊接性能优秀，一般不需预热 |
| 0.40 ~ 0.60 | 焊接性能良好，需采取控制措施 |
| 0.60 ~ 0.80 | 焊接困难，需严格焊接工艺 |
| > 0.80 | 极难焊接，通常不建议焊接 |

### 应用场景

- 焊接工艺评定（WPS）中的预热温度确定

- 钢材选材时的焊接性评估

- 管线钢、桥梁钢、压力容器钢的质量控制

## 3. 淬透性与Jominy曲线计算器 (hardenJominy)

### 用途

基于钢材化学成分，计算理想临界直径 DI、预测末端淬火（Jominy）硬度曲线，并评估圆棒工件的淬硬深度分布。这是热处理工艺设计中最核心的工具之一。

### 原理与公式

工具包含三个子模块：

#### 模块一：淬透性基础参数

初始硬度 IH（100%马氏体硬度，ASTM A255多项式）：

IH = 33.087 + 50.723C + 33.662C² − 2.7048C³ − 107.02C⁴ + 43.523C⁵  (HRC)

理想临界直径 DI（ASTM A255）：

DI = 25.4 × f(C) × √(f_Mn × f_Si × f_Cr × f_Ni × f_Mo) × f_B  (mm)

各元素乘法因子：

- f_Mn = 1 + 3.34Mn

- f_Si = 1 + 0.7Si

- f_Cr = 1 + 2.16Cr

- f_Ni = 1 + 0.363Ni

- f_Mo = 1 + 3.0Mo

- f(C) 为碳含量分段函数（5段）

碳因子 f(C) 分段定义：

| C 范围 | f(C) |
| --- | --- |
| C ≤ 0.39 | 0.54C |
| 0.39 < C ≤ 0.55 | 0.171 + 0.001C + 0.265C² |
| 0.55 < C ≤ 0.65 | 0.115 + 0.268C − 0.038C² |
| 0.65 < C ≤ 0.75 | 0.143 + 0.2C |
| C > 0.75 | 0.062 + 0.409C − 0.135C² |

硼因子 f_B（仅在 0 < B ≤ 0.005% 时有效）：

f_B = 1 + (1 − 1.5C) × min(1, 0.5 + 0.5/√alloyFactor) × (B/0.002)
f_B 上限为 2.5

马氏体转变温度（Andrews公式）：

Ms = 539 − 423C − 30.4Mn − 17.7Ni − 12.1Cr − 7.5Mo  (°C)
Mf = Ms − 215  (°C)

#### 模块二：Jominy末端淬火曲线

使用指数衰减模型：

HRC(J) = HRC_base + (IH − HRC_base) × e^(−k·J)

- J：距淬火端的距离（mm）

- k = 0.06 / √(DI/10)，衰减系数

- HRC_base = 0.2 × IH（完全退火态硬度）

- DI 越大，k 越小，硬度衰减越慢（淬透性越好）

#### 模块三：淬硬深度预测（Lamont-Grossman方法）

Dc = DI × (1 − e^(−1.5H))  (临界直径)

- H：淬火介质烈度（水=1.0, 盐水=2.0, 快速油=0.7, 中速油=0.5, 空气=0.02）

圆棒各径向位置的硬度通过等效Jominy距离查曲线获得。

### 应用场景

- 钢种选择：根据零件尺寸反推所需DI，选择合适钢种

- 热处理工艺设计：预测淬火后硬度分布

- 质量控制：对比实测Jominy曲线与预测曲线

## 4. 硬度转化工具 (hardness)

### 用途

在四种常用硬度标尺（努氏HK、维氏HV、布氏HB、洛氏HRC）之间进行互相转换。

### 原理与公式

基于 ISO 18265 标准的经验回归公式，部分典型转换如下：

| 转换方向 | 公式 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| HV → HRC | 116 − 1500/√HV | HRC 20~65 |
| HB → HRC | 116 − 1460/√HB | HRC 20~65 |
| HRC → HV | 0.16x² + 13.5x + 113 | HRC 30~60 |
| HRC → HB | 0.15x² + 12.8x + 107 | HRC 30~60 |
| HK → HV | HK × 0.962 | 全范围 |
| HV → HB | HV × 0.95 | HV < 600 |
| HK → HRC | 115 − 215000/HK^1.2 | HK > 250 |

### 应用场景

- 不同检测设备间的硬度值互换

- 质检报告中硬度标尺的统一

- 材料力学性能的快速估算（如 HB ≈ 3.45 × σ_b）

## 5. 密度计算 (midu)

### 用途

根据合金元素含量和温度，计算钢铁材料的密度。

### 原理与公式

室温合金密度修正：

ρ₂₀ = 7.85 + Σ(ki × Ci)  (g/cm³)

- 7.85 为纯铁基础密度

- ki 为各元素的密度影响系数，Ci 为元素含量（wt%）

代码中的 ki 值：

| 元素 | ki (g/cm³ per 1%) | 效果 |
| --- | --- | --- |
| Cr | +0.03 | 增大 |
| Ni | +0.012 | 增大 |
| Mo | +0.015 | 增大 |
| Mn | +0.005 | 增大 |
| W | +0.1 | 显著增大 |
| Al | −0.05 | 减小 |
| Si | −0.008 | 减小 |
| C | −0.06 | 减小 |

高温密度修正（热膨胀）：

ρ(T) = ρ₂₀ / [1 + 3α(T − 20)]

- α = 1.2×10⁻⁵ /°C（线膨胀系数）

- 3α 是体膨胀近似

### 应用场景

- 钢材理论重量计算（配合"钢材重量计算"工具使用）

- 铸造/锻造工艺的充型计算

- 高温下的热力学/传热计算

## 6. 淬火温度计算器 (quenchTemCal)

### 用途

根据碳含量和钢种类别，计算临界温度（Ac1、Ac3）和推荐淬火温度范围；高级模式可计算马氏体转变温度（Ms/Mf点）。

### 原理与公式

基础计算模块：

Ac1 = 727°C（固定值，钢铁相变基本常数）
Ac3 = 912 − 203√C  (°C)（亚共析钢经验公式）

淬火温度推荐逻辑：

- 亚共析钢（C < 0.77%）：Ac3 + 30~50°C

- 共析钢（C = 0.77%）：Ac1 + 30~50°C

- 过共析钢（C > 0.77%）：Ac1 + 30~50°C

合金钢温度上调：低合金+20°C，中合金+30°C，高合金+40°C

高级模块 — Ms/Mf 计算（Andrews公式）：

Ms = 539 − 423C − 30.4Mn − 17.7Ni − 12.1Cr − 7.5Mo  (°C)
Mf = Ms − 200  (°C)

### 应用场景

- 新钢种热处理工艺开发

- 淬火温度参数的快速查询

- Ms 点评估：判断是否需要分级淬火或等温淬火

## 7. 单位制度转化 (unit)

### 用途

冶金行业常用的七大物理量（温度、长度、面积、体积、力、压力、质量）的单位互转。

### 原理与公式

覆盖 7 类共 28 个单位之间的双向转换，总计约 80 个转换规则。核心转换举例：

| 类别 | 转换示例 | 公式 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | °C → °F | F = C × 9/5 + 32 |
| 温度 | °C → K | K = C + 273.15 |
| 长度 | mm → in | in = mm / 25.4 |
| 压力 | MPa → psi | psi = MPa × 145.038 |
| 压力 | MPa → ksi | ksi = MPa × 0.145038 |
| 力 | kN → tf | tf = kN / 9.81 |
| 质量 | kg → lb | lb = kg × 2.20462 |

### 应用场景

- 国际贸易中公制/英制单位转换

- 对照国外标准时的单位换算

- 日常冶金工程计算辅助

## 8. 钢材重量计算 (weight)

### 用途

根据钢材的截面形状参数、长度和密度，计算各类型材/板材的理论重量。

### 原理与公式

支持 15 种截面类型，核心公式为 W = V × ρ / 1000（体积×密度，mm³→g）

各截面体积公式：

| 钢材类型 | 体积公式 V (mm³) |
| --- | --- |
| 圆钢 | π(d/2)² × L |
| 方钢 | d² × L |
| 钢板/扁钢 | b × d × L |
| 六角钢 | 0.866 × s² × L |
| 八角钢 | 0.828 × s² × L （代码实际写为 8.28） |
| 螺纹钢 | πd²/4 × L |
| 等边角钢 | [d(b−d)×2 + d² + (1−π/4)R²] × L |
| 槽钢 | [hb − (h−2t)(b−d) + 2(1−π/4)(R²−r²)] × L |
| 工字钢 | [hb − (h−2t)(b−2d) + (R²−r²)(4−π)] × L |
| H型钢 | [hb − (h−2t)(b−2d) + R²(4−π)] × L |
| 钢管 | π/4 × (D² − (D−2s)²) × L |
| 不等边角钢 | [d(b+B−d) + R²(1−π/4)] × L |
| 方管 | [w₁w₂ − (w₁−2c)(w₂−2c)] × L |
| 花纹板 | b × d × L × 1.0703 |

### 应用场景

- 钢材采购的理论重量核算

- 结构设计中的自重计算

- 材料成本估算

## 9. 供氧强度/吹炼节奏计算器

### 用途

计算转炉吹炼的平均氧气流量 Q 和供氧强度 I，用于评估"吹得猛不猛"。支持按总耗氧量或分段吹炼计划两种模式。

### 原理与公式

Q = V / t          (Nm³/min，平均氧气流量)
I = Q / T          (Nm³/min/t，吨钢供氧强度)

- V：总耗氧量（Nm³）

- t：吹炼时间（min）

- T：炉次吨位（t）

分段模式：

V = Σ(Qi × ti)    (各段流量×各段时间的累加)
t = Σti

### 应用场景

- 转炉吹炼工艺参数设计与对比

- 不同吨位/炉型间的供氧强度横向比较

- 吹炼节奏（分段流量）的方案优化

## 10. 冷却剂/矿石温降计算器

### 用途

基于能量守恒，估算"加多少冷却剂能降多少温"或"要降到目标温度需要加多少冷却剂"。

### 原理与公式

钢水需要释放的热量：

Q_need = m_steel(kg) × Cp_steel(kJ/kg·K) × (T_current − T_target)

冷却剂每 kg 吸收的热量 q：

仅加热模式（矿石/氧化物）：

q = Cp_s × (T_final − T₀) + H_reaction

加热+熔化+过热模式（废钢/金属料）：

q = Cp_s × (Tm − T₀) + L + Cp_l × (T_final − Tm) + H_reaction

- Cp_s：固相比热，Cp_l：液相比热

- Tm：熔点，L：熔化潜热

- H_reaction：反应吸/放热（正=吸热，负=放热）

反算冷却剂质量：

m_coolant = Q_need / q

内置模板默认参数：

- 废钢：Cp_s=0.70, Cp_l=0.82, Tm=1538°C, L=247 kJ/kg

- 矿石：Cp_s=1.00, 仅加热模式

### 应用场景

- 转炉终点温度控制：出钢前加废钢/矿石降温

- LF/RH精炼温降估算

- 不同冷却剂效果的快速对比

## 11. 合金加入量计算器

### 用途

根据"当前成分→目标成分"的差值，计算需要补充的合金加入量，并给出成本估算和回收率不确定度下的加入量区间。

### 原理与公式

m_element_needed (kg) = (target% − current%) / 100 × m_steel(kg)
m_alloy (kg) = m_element_needed / (recovery × alloy_element_fraction)

- recovery：回收率（0~1），即元素进入钢水并被保留的比例

- alloy_element_fraction：合金中该元素的含量（0~1）

回收率不确定度区间：

m_low  = m_element / (content × (recovery + unc))
m_high = m_element / (content × (recovery − unc))

回收率越低→需要的合金越多（反比关系）。

### 应用场景

- 转炉出钢合金化的加料计算

- LF精炼微调成分的合金用量

- 合金成本的快速估算与方案对比

## 12. 渣氧化性口径换算与判级

### 用途

在转炉/精炼渣分析中，将不同表达口径（FeO%、Fe₂O₃%、ΣFeO%、TFe%）互相换算，并根据阈值进行氧化性等级判定。

### 原理与公式

ΣFeO（FeO等效，all-iron method）：

ΣFeO = FeO + 0.9 × Fe₂O₃

其中 0.9 = M(2FeO) / M(Fe₂O₃) = 144/160

TFe（以Fe元素计）：

TFe = FeO × (56/72) + Fe₂O₃ × (112/160)

- 56/72 = M(Fe)/M(FeO) = 0.778

- 112/160 = M(2Fe)/M(Fe₂O₃) = 0.700

近似反推：

ΣFeO ≈ TFe × (72/56)    （假设全部按FeO口径）
TFe ≈ ΣFeO × (56/72)     （反向）

判级（用户自定义阈值）：

- 低：判级值 < 阈值1

- 中：阈值1 ≤ 判级值 ≤ 阈值2

- 高：判级值 > 阈值2

### 应用场景

- 转炉终渣氧化性控制（影响脱磷效果、钢水氧含量）

- 不同化验口径间的统一比较

- 渣系优化方案评估

## 13. 连铸壳厚/拉速安全核算

### 用途

使用经典的"平方根定律"计算连铸结晶器出口的凝固壳厚度，核算当前拉速是否安全（壳厚是否满足最低要求），并反推允许的最大拉速。

### 原理与公式

停留时间：

t = L / v  (min)

- L：结晶器有效长度（m）

- v：拉速（m/min）

壳厚（平方根定律）：

δ = K × √t = K × √(L/v)  (mm)

- K：凝固系数（mm/√min），与钢种、过热度、冷却强度等有关

反推最大拉速：

v_max = L × (K / δ_min)²  (m/min)

反推所需结晶器长度：

L_req = v × (δ_min / K)²  (m)

### 应用场景

- 连铸拉速上限的安全核算（防漏钢）

- 不同钢种/断面切换时的拉速调整方案

- 结晶器设计（有效长度的确定）

## 14. 造渣（石灰/白云石）计算器

### 用途

在给定 SiO₂ 负荷和渣量的前提下，计算石灰和白云石的加入量，使渣系碱度 B 和 MgO% 同时落入目标窗口。

### 原理与公式

Si → SiO₂ 推算（可选）：

Si_removed (kg) = (Si_in% − Si_target%) / 100 × m_steel(kg)
SiO₂ (kg) = Si_removed × (60/28)

M(SiO₂)/M(Si) = 60/28 ≈ 2.143

碱度定义与目标 CaO：

B = CaO / SiO₂     （质量比碱度）
CaO_required = B_target × SiO₂  (kg)

目标 MgO：

MgO_required (kg) = MgO_target% / 100 × m_slag (kg)

联立方程求解（2×2线性方程组，Cramer法则）：

CaO_required = L × CaO_eff + D × CaO_dolo
MgO_required = L × MgO_lime + D × MgO_dolo + MgO_other

解出：L（石灰 kg）、D（白云石 kg）

### 应用场景

- 转炉造渣方案设计（碱度与MgO的平衡）

- 石灰/白云石用量的快速估算

- 不同原料（CaO/MgO含量变化）的加料方案对比